МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Н.Э. БАУМАНА

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Упрочнение деталей плугов отечественного и зарубежного производства сварочными методами

Назначение: Повышение технико-экономической эффективности использования почвообрабатывающих орудий в условиях суглиныстых и супесчаных почв путем повышения прочности и износостойкости быстро изнашиваемых деталей плугов - сварочными методами наплавки износостойких металлов.

| Наплавка лемеха и отвала корпуса плуга | Наплавка лемеха |
| --- | --- |

Научно-техническое описание: Для деталей плугов толщиной от 5 до 10 мм (долота, лемеха, отвалы, полевые доски) упрочнение производится путем наложения отдельных валиков по обоснованной схеме неперекрывающихся «точек» износостойкого металла сварочной дугой средней мощности. Исследование характера изнашивания деталей плугов в зависимости от их конструкции и характеристик почвы, определение локальной интенсивности изнашивания различных зон деталей плугов позволило разработать схемы и режимы технологии упрочнения с учетом обоснованного уменьшения объема наплавки и достижения максимально возмоной износостойкости. Разработаны технологические приемы управления геометрическими параметрами валиков наплавленного металла, которые позволили уменьшить глубину проплавления и снизить сварочные напряжения, что особенно важно при упрочнении тонкостенных деталей. Результаты испытаний упрочненных деталей указывают на возможность расширения номенклатуры упрочняемых деталей.

| Преимущества: - минимальная зона прогрева, высокая износостойкость деталей плугов и низкие расходы на наплавку - себестоимость упрочнения составляет 30…90 руб. на одну деталь, что не выше 5…10% стоимости новых деталей зарубежного производства и не выше 15…25 % стоимости новых деталей отечественного производства при обеспечении износостойкости, аналогичной новым деталям; - апробация упрочненных деталей зарубежных плугов показала, что их ресурс по сравнению с новыми деталями увеличится не | Износ наплавленного лемеха после выработки двойного ресурса относительно не наплавленного лемеха |
| --- | --- |
| менее, чем на 40…60%. |

# Text boxes

Тел.:  8(4842) 74-40-34

Факс 8(4842) 74-40-34

e-mail: alakin@bmstu-kaluga.ru.

Internet: www.bmstu.kaluga.ru.

248600, г. Калуга,

ул. Баженова, д.2