МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИСЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Н.Э. Баумана

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Методика анализа, прогнозирования и повышения надежности изделий микроэлектроники, работающих в условиях динамически изменяющихся знакопеременных нагрузок

Назначение: Производство и эксплуатация полупроводниковых приборов и интегральных микросхем автомобильной электроники и приборостроения.

Научно-техническое описание: В результате исследования установлен один из механизмов деградации полупроводниковых структур, обусловленный возникновением дефектов кристаллической структуры материала под действием знакопеременных нагрузок. Предложена математическая модель описывающая изменение параметров приборов, обусловленных изменением температуры в диапазоне рабочих нагрузок и на ее основе разработана методика анализа среднего времени безотказной работы изделий автомобильной электроники по виду их функциональных характеристик.

- Определены и классифицированы причины параметрических отказов датчиков давления;

- Разработана методика контроля параметров интегральных измерительных тензо-преобразователей датчиков давления;

- Разработана и апробирована новая методика анализа, прогнозирования и повышения надежности изделий микроэлектроники.

- Разработаны и внедрены рекомендации на предприятиях автомобильной электроники «Автоэлектроника», «Автел» и «Автоприбор» в городе Калуге.

0,48(108 Па

0,72(108 Па

0,96(108 Па

1,20(108 Па

1,44(108 Па

1,68(108 Па

1,92(108 Па

2,16(108 Па

# Схема распределения нагрузок  и значения

# упругих напряжений в структурах интегральных

# измерительных тензопреобразователей

Преимущества: Разработанная методика впервые позволила осуществлять неразрушающий контроль качества и надежности полупроводниковых приборов работающих в условиях знакопеременных механических нагрузок. Кроме того, предложенные методы измерений позволяют определить наличие наноразмерных дефектных структур, определяющих потребительские свойства изделий в полупроводниковом материале электронных приборов.

# Text boxes

(y

248600, г. Калуга,

ул. Баженова, д. 2

Тел.:  8(4842) 79-78-28

Факс 8(4842) 79-78-28

e-mail: nis@bmstu-kaluga.ru

www.bmstu-kaluga.ru

(y

(x

(x

(x

(x

h/2

h/2

M

M

dz

z