МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Н.Э. Баумана

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Местное микродуговое оксидирование крупногабаритных

конструкций и деталей из титановых сплавов

Назначение: получение защитных антикоррозионных покрытий и улучшение антифрикционных свойств  крупногабаритных сварных и корпусных конструкций, деталей в т.ч. крепежа из титановых сплавов.

Научно-техническое описание: В Калужском филиале разработана новая технология нанесения оксидных покрытий. Получение высокоэффективных защитных антикоррозионных покрытий осуществляется нанесением оксида комбинированным, мобильным электродом, перемещаемым по поверхности обрабатываемой крупногабаритной конструкции или детали.

| Обрабатываемый объект является анодом, а в качестве катода используется электрод в виде комбинированного устройства с пластиной. Комбинированный электрод предотвращает растекание электролита по изделию и обеспечивает любое позиционирование электрода при обработке. Схема компактного устройства для местного микродугового оксидирования представлена на рисунке. В корпусе (1) из электроизолирующего материала находится электрод (2). Электролит по трубке (3) подается | Схема устройства для оксидирования |
| --- | --- |
| через пористый экран (4) на деталь (5). Разработанная технология оксидирования обеспечивает получение качественных антикоррозионных покрытий и улучшение антифрикционных свойств конструкций и деталей из титановых сплавов. Разработка запатентована. |
| Местное оксидирование поверхностей |  |
|  | Преимущества: В отличие от известных способов оксидирования титановых конструкций в объемных ваннах, разработка обеспечивает высокую эффективность и адаптацию применения на основе мобильного электрода для местного, позиционного оксидирования. |

# Text boxes

248600, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2.

Тел.:  8(4842) 79-78-28

Факс 8(4842) 79-78-28

e-mail: nis@bmstu-kaluga.ru

www.bmstu-kaluga.ru